|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date of Testing** | | 04-09-2022 | | **COA No:** | | | | COA047 | | | |
| **Material Name** | | SS | | **Batch/Lot No. (If Available)** | | | | Boo5679 | | | |
| **Material Quantity** | | 95 | | **Any reference** | | | |  | | | |
| **Manufacturing date** | | 29-08-2022 | | **Expiry date** | | | | 06-09-2022 | | | |
| **Sr. No.** | **Testing Parameter** | **Testing Method** | **Acceptance Criteria** | | **Sampling Method** | **Observations** | | | | | **Remarks** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
|  | Thickness | Vernier caliper | 10.0±0.1 | | Refer SOP for inspection | 10.0 | 10.05 | | 10.08 | 10.02 |  |
|  | Width | Vernier caliper | 5.0±0.1 | | 5.03 | 4.96 | | 5.09 | 4.92 |  |
|  | Length | Vernier caliper | 30.0±1.0 | | 29.46 | 29.59 | | 29.75 | 29.54 |  |
|  | Hole size | Vernier caliper | 2.0±0.05 | | 1.98 | 1.99 | | 2.01 | 2.0 |  |
|  | Shape | Visual | Similar | | Similar | Similar | | Similar | Similar |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | **Approved** | **Comments/Instructions:** | **Inspected By** | Sumit |
| × | **Rejected** |  |
| **Verified and Approved By** | Rajiv |